60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.32	KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60.32.10-a	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0.	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING
1.	KUNSTSTOF BUIS, PE-RT (BRL 5607-08)
Fabrikaat: WTH Vloerverwarming B.V.
Type: PE-RT zuurstofdiffusiedicht
Materiaal: polyethyleen DOWLEX 2344 E met verhoogde temperatuur weerstand
Nominale buitendiameter (mm): 14
Wanddikte (mm): 2
Drukklasse (MPa): 0,6
Barstdruk (MPa): 1,8
Zuurstofdiffusiedichtheid (DIN 4726-08) (g/(m3.d)): <0,1
Toebehoren: 
Kunststof buizen leveren onder KOMO attest met productcertificaat.
.01	WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Kunststof leiding t.b.v. vloerverwarmingsysteem