60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.32	KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60.32.10-a	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0.	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING
1.	KUNSTSTOF BUIS, PE40 (BRL 5601-08)
Fabrikaat: WTH.
Naadloos geëxtrudeerde kunststof buis met EVOH-laag.
Materiaal: lage-dichtheid polyetheen met toevoegingen.
Afmetingen:
diameter uitwendig (mm): 18.
wanddikte (mm): 2,4.
Drukklasse (MPa): 0,4.
Barstdruk (MPa): 1,8.
Zuurstofdiffusiedichtheid (mg/(m2.d)): <0,13
Kunststof buizen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.